Supplementary Table 1 The electron probe microanalysis (EPMA) data of sphalerite from the Huize Pb–Zn deposit (wt.%).

| No. color | No. sample |  | Ga | Ge | Zn | S | Cu | Fe | Cd | Mn | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | KS-1740-18-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.07 | 65.35 | 33.91 | 0.00 | 6.73 | 0.42 | 0.03 | 100.35 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 59.37 | 32.90 | 0.00 | 1.33 | 0.12 | 0.00 | 99.09 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.01 | 60.64 | 33.44 | 0.00 | 5.33 | 0.31 | 0.01 | 99.76 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.00 | 60.51 | 33.44 | 0.00 | 5.33 | 0.32 | 0.01 | 99.78 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.02 | 1.22 | 0.21 | 0.00 | 1.07 | 0.06 | 0.01 | 0.31 |
|  | QL-1225-9 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.06 | 0.08 | 59.38 | 33.96 | 0.00 | 10.78 | 0.22 | 0.04 | 100.31 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 54.84 | 33.33 | 0.00 | 7.07 | 0.11 | 0.00 | 99.16 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.04 | 57.55 | 33.58 | 0.00 | 8.40 | 0.17 | 0.01 | 99.77 |
|  |  | Median | 0.01 | 0.03 | 57.76 | 33.61 | 0.00 | 8.06 | 0.17 | 0.01 | 99.78 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.03 | 0.98 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | 0.03 | 0.01 | 0.31 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.08 | 65.35 | 33.96 | 0.00 | 10.78 | 0.42 | 0.04 | 100.35 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 54.84 | 32.90 | 0.00 | 1.33 | 0.11 | 0.00 | 99.09 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.02 | 59.10 | 33.51 | 0.00 | 6.87 | 0.24 | 0.01 | 99.76 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.02 | 59.38 | 33.50 | 0.00 | 6.90 | 0.21 | 0.01 | 99.78 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.03 | 1.91 | 0.20 | 0.00 | 1.85 | 0.08 | 0.01 | 0.30 |
| C2 | Ql-1261-8 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.06 | 62.14 | 33.87 | 0.06 | 5.80 | 0.28 | 0.03 | 100.28 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 60.06 | 32.75 | 0.00 | 4.43 | 0.17 | 0.00 | 98.93 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.01 | 60.88 | 33.41 | 0.00 | 5.25 | 0.21 | 0.01 | 99.80 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.00 | 60.76 | 33.41 | 0.00 | 5.44 | 0.22 | 0.01 | 99.89 |
|  |  | S.D. | 0.03 | 0.02 | 0.51 | 0.24 | 0.01 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.39 |
|  | KS-1740-16-1 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.11 | 0.06 | 62.09 | 33.66 | 0.01 | 6.34 | 0.48 | 0.03 | 100.33 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 59.57 | 32.89 | 0.00 | 4.10 | 0.21 | 0.00 | 99.02 |
|  |  | Average | 0.03 | 0.01 | 60.63 | 33.34 | 0.00 | 5.29 | 0.38 | 0.01 | 99.69 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.01 | 60.66 | 33.33 | 0.00 | 5.13 | 0.38 | 0.00 | 99.72 |
|  |  | S.D. | 0.03 | 0.01 | 0.62 | 0.17 | 0.00 | 0.57 | 0.07 | 0.01 | 0.34 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 0.11 | 0.06 | 62.14 | 33.87 | 0.06 | 6.34 | 0.48 | 0.03 | 100.33 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 59.57 | 32.75 | 0.00 | 4.10 | 0.17 | 0.00 | 98.93 |
|  |  | Average | 0.03 | 0.01 | 60.76 | 33.37 | 0.00 | 5.27 | 0.30 | 0.01 | 99.74 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.00 | 60.73 | 33.36 | 0.00 | 5.39 | 0.24 | 0.00 | 99.76 |
|  |  | S.D. | 0.03 | 0.02 | 0.58 | 0.21 | 0.01 | 0.49 | 0.10 | 0.01 | 0.37 |
| C3 | Ql-1261-3 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.08 | 0.09 | 66.84 | 33.47 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 0.03 | 100.39 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 99.08 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.04 | 66.35 | 33.20 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 99.85 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.03 | 66.31 | 33.22 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 99.93 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.36 |
|  | QL-1226-26 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.07 | 0.08 | 67.23 | 33.44 | 0.09 | 1.41 | 0.17 | 0.03 | 100.41 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 64.55 | 32.68 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 99.04 |
|  |  | Average | 0.03 | 0.03 | 66.28 | 33.16 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 99.79 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.02 | 66.36 | 33.18 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 99.84 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.02 | 0.49 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0.34 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 0.08 | 0.09 | 67.23 | 33.47 | 0.11 | 1.41 | 0.23 | 0.03 | 100.41 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 64.55 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 99.04 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.03 | 66.32 | 33.18 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 99.82 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.03 | 66.34 | 33.21 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 99.90 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.35 |
| C4 | KS-1740-16-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.04 | 65.33 | 33.57 | 0.00 | 2.09 | 0.18 | 0.02 | 100.33 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 63.51 | 32.85 | 0.00 | 1.37 | 0.09 | 0.00 | 99.06 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.01 | 64.55 | 33.27 | 0.00 | 1.69 | 0.12 | 0.00 | 99.65 |
|  |  | Median | 0.01 | 0.00 | 64.61 | 33.30 | 0.00 | 1.66 | 0.11 | 0.00 | 99.67 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.18 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.39 |
|  | QL-1225-36-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.07 | 0.04 | 64.96 | 33.49 | 0.03 | 2.35 | 0.19 | 0.03 | 100.15 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 63.49 | 32.82 | 0.00 | 1.53 | 0.10 | 0.00 | 99.09 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.01 | 64.26 | 33.14 | 0.00 | 1.97 | 0.14 | 0.01 | 99.55 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.01 | 64.25 | 33.12 | 0.00 | 1.92 | 0.13 | 0.01 | 99.58 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.20 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.35 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.04 | 65.33 | 33.57 | 0.03 | 2.35 | 0.19 | 0.03 | 100.33 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 63.49 | 32.82 | 0.00 | 1.37 | 0.09 | 0.00 | 99.06 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.01 | 64.40 | 33.20 | 0.00 | 1.83 | 0.13 | 0.01 | 99.60 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.00 | 64.41 | 33.20 | 0.00 | 1.86 | 0.12 | 0.00 | 99.66 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.20 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.37 |
| C5 | QL-1331-3-3 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.10 | 0.02 | 65.20 | 33.63 | 0.00 | 2.13 | 0.15 | 0.02 | 100.39 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 32.75 | 0.00 | 1.70 | 0.09 | 0.00 | 99.14 |
|  |  | Average | 0.03 | 0.00 | 64.43 | 33.21 | 0.00 | 1.93 | 0.12 | 0.00 | 99.72 |
|  |  | Median | 0.03 | 0.00 | 64.44 | 33.21 | 0.00 | 1.94 | 0.13 | 0.00 | 99.69 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.17 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.31 |
|  | KS-1740-15-1 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.03 | 65.68 | 33.47 | 0.00 | 1.75 | 0.13 | 0.02 | 100.36 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 64.23 | 32.92 | 0.00 | 1.23 | 0.08 | 0.00 | 99.10 |
|  |  | Average | 0.04 | 0.00 | 65.06 | 33.15 | 0.00 | 1.38 | 0.11 | 0.00 | 99.73 |
|  |  | Median | 0.03 | 0.00 | 65.15 | 33.16 | 0.00 | 1.35 | 0.11 | 0.00 | 99.73 |
|  |  | S.D. | 0.03 | 0.01 | 0.37 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.35 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 0.10 | 0.03 | 65.68 | 33.63 | 0.00 | 2.13 | 0.15 | 0.02 | 100.39 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 32.75 | 0.00 | 1.23 | 0.08 | 0.00 | 99.10 |
|  |  | Average | 0.03 | 0.00 | 64.74 | 33.18 | 0.00 | 1.65 | 0.11 | 0.00 | 99.73 |
|  |  | Median | 0.03 | 0.00 | 64.70 | 33.20 | 0.00 | 1.72 | 0.11 | 0.00 | 99.72 |
|  |  | S.D. | 0.03 | 0.01 | 0.46 | 0.16 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.33 |
| C6 | QL-1225-8 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.02 | 67.40 | 33.62 | 0.00 | 0.23 | 0.18 | 0.02 | 100.46 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 65.51 | 32.62 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 98.97 |
|  |  | Average | 0.03 | 0.00 | 66.32 | 33.12 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 99.69 |
|  |  | Median | 0.03 | 0.00 | 66.21 | 33.06 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 99.57 |
|  |  | S.D. | 0.03 | 0.01 | 0.45 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.44 |
|  | QL-1225-3-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 0.07 | 0.04 | 67.15 | 33.58 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 0.02 | 100.38 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 65.88 | 32.65 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 98.93 |
|  |  | Average | 0.01 | 0.01 | 66.36 | 33.09 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 99.70 |
|  |  | Median | 0.00 | 0.00 | 66.36 | 33.05 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 99.74 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.01 | 0.34 | 0.23 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.38 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 0.09 | 0.04 | 67.40 | 33.62 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 0.02 | 100.46 |
|  |  | Min | 0.00 | 0.00 | 65.51 | 32.62 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 98.93 |
|  |  | Average | 0.02 | 0.00 | 66.34 | 33.10 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 99.70 |
|  |  | Median | 0.02 | 0.00 | 66.30 | 33.06 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 99.67 |
|  |  | S.D. | 0.02 | 0.01 | 0.40 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.41 |

Supplementary Table 2 The laser ablation (LA) inductively coupled plasma (ICP) mass spectroscopy (MS) data of minor and trace element contents of sphalerite in the Huize Pb-Zn deposit (ppm).

| No. color | No. sample |  | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | KS-1740-18-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 26.44 | 13.12 | 3.590 | 257 | 4.283 | 64.84 | 0.060 | 0.185 | 0.178 | 47.88 | 116 | 64057 | 0.032 |
|  |  | Min | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 41.3 | 32211 | 0.000 |
|  |  | Average | 5.320 | 0.935 | 0.226 | 216 | 0.852 | 12.499 | 0.012 | 0.078 | 0.038 | 3.637 | 90.1 | 54135 | 0.009 |
|  |  | Median | 2.771 | 0.149 | 0.035 | 220 | 0.496 | 8.408 | 0.004 | 0.082 | 0.033 | 0.367 | 89.6 | 55679 | 0.008 |
|  |  | S.D. | 6.625 | 2.487 | 0.658 | 25.04 | 1.082 | 16.710 | 0.017 | 0.058 | 0.029 | 9.425 | 16.5 | 7366 | 0.008 |
|  | QL-1225-9 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 88.77 | 0.916 | 1.372 | 283 | 17.768 | 65.05 | 0.044 | 0.197 | 0.051 | 83.34 | 173 | 96731 | 0.086 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 88.2 | 63700 | 0.017 |
|  |  | Average | 7.642 | 0.213 | 0.083 | 218 | 1.548 | 13.816 | 0.013 | 0.076 | 0.017 | 3.559 | 127 | 78101 | 0.047 |
|  |  | Median | 2.618 | 0.147 | 0.016 | 218 | 0.647 | 9.573 | 0.008 | 0.066 | 0.016 | 0.135 | 127 | 76934 | 0.043 |
|  |  | S.D. | 16.229 | 0.240 | 0.249 | 23.66 | 3.356 | 18.250 | 0.014 | 0.073 | 0.014 | 15.241 | 20.41 | 9254 | 0.018 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 88.80 | 13.100 | 3.600 | 283 | 17.80 | 65.00 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 83.30 | 173 | 96731 | 0.100 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.3 | 32211 | 0.000 |
|  |  | Average | 6.500 | 0.600 | 0.200 | 217 | 1.200 | 13.200 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 3.600 | 109 | 66118 | 0.000 |
|  |  | Median | 2.800 | 0.100 | 0.000 | 219 | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.300 | 107 | 63878 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 12.300 | 1.800 | 0.500 | 24.20 | 2.500 | 17.400 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 12.600 | 26.20 | 14656 | 0.000 |
| C2 | Ql-1261-8 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 8.209 | 2.225 | 2.750 | 304 | 2.526 | 46.42 | 0.070 | 0.240 | 0.368 | 11.215 | 111.2 | 61777 | 0.069 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 80.8 | 42959 | 0.000 |
|  |  | Average | 2.147 | 0.216 | 0.399 | 253 | 0.389 | 8.890 | 0.015 | 0.090 | 0.066 | 1.477 | 96.8 | 52331 | 0.016 |
|  |  | Median | 1.338 | 0.102 | 0.319 | 253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.057 | 0.403 | 98.4 | 52771 | 0.013 |
|  |  | S.D. | 2.292 | 0.425 | 0.531 | 23.84 | 0.623 | 13.300 | 0.023 | 0.072 | 0.061 | 2.804 | 7.89 | 4166 | 0.013 |
|  | KS-1740-16-1 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 13.952 | 2.532 | 0.345 | 315 | 3.417 | 54.80 | 0.038 | 0.254 | 0.072 | 37.25 | 148 | 62778 | 0.029 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64.57 | 39646 | 0.000 |
|  |  | Average | 3.412 | 0.216 | 0.050 | 266 | 0.742 | 8.971 | 0.006 | 0.091 | 0.020 | 2.543 | 88.94 | 51395 | 0.011 |
|  |  | Median | 2.529 | 0.080 | 0.000 | 261 | 0.679 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 0.019 | 0.213 | 85.23 | 51456 | 0.010 |
|  |  | S.D. | 3.314 | 0.468 | 0.084 | 25.00 | 0.774 | 14.655 | 0.010 | 0.073 | 0.014 | 7.144 | 15.36 | 5416 | 0.009 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 14.000 | 2.500 | 2.700 | 315 | 3.400 | 54.80 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | 37.30 | 148 | 62778 | 0.100 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64.60 | 39646 | 0.000 |
|  |  | Average | 2.800 | 0.200 | 0.200 | 260 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 2.000 | 92.90 | 51863 | 0.000 |
|  |  | Median | 1.600 | 0.100 | 0.100 | 257 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.300 | 91.00 | 52273 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 2.900 | 0.400 | 0.400 | 25.100 | 0.700 | 13.900 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 5.400 | 12.70 | 4813 | 0.000 |
| C3 | Ql-1261-3-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 18.030 | 0.759 | 0.227 | 236 | 7.539 | 45.85 | 0.036 | 0.262 | 0.034 | 30.89 | 186 | 515 | 0.029 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 103 | 76.12 | 0.000 |
|  |  | Average | 2.362 | 0.142 | 0.046 | 205 | 0.604 | 11.645 | 0.004 | 0.100 | 0.015 | 1.400 | 146 | 120 | 0.007 |
|  |  | Median | 1.137 | 0.037 | 0.012 | 201 | 0.273 | 1.520 | 0.000 | 0.092 | 0.016 | 0.206 | 145 | 94.25 | 0.002 |
|  |  | S.D. | 3.663 | 0.199 | 0.065 | 15.14 | 1.376 | 15.087 | 0.009 | 0.066 | 0.009 | 5.603 | 18.77 | 87.33 | 0.009 |
|  | QL-1226-26 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 37.94 | 1.285 | 0.209 | 245 | 7.657 | 47.39 | 0.042 | 0.288 | 0.034 | 2.438 | 142 | 1675 | 0.030 |
|  |  | Min | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 73.28 | 106 | 0.000 |
|  |  | Average | 7.816 | 0.226 | 0.038 | 204 | 1.482 | 13.681 | 0.006 | 0.133 | 0.014 | 0.718 | 97.86 | 988 | 0.005 |
|  |  | Median | 2.409 | 0.106 | 0.013 | 200 | 0.847 | 2.439 | 0.000 | 0.156 | 0.013 | 0.580 | 95.56 | 952 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 11.525 | 0.334 | 0.055 | 18.00 | 1.933 | 17.017 | 0.011 | 0.095 | 0.009 | 0.511 | 17.67 | 438 | 0.008 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 37.90 | 1.300 | 0.200 | 245 | 7.700 | 47.40 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 30.90 | 186 | 1675 | 0.000 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 73.3 | 76.10 | 0.000 |
|  |  | Average | 5.100 | 0.200 | 0.000 | 205 | 1.000 | 12.700 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 1.100 | 122 | 554 | 0.000 |
|  |  | Median | 1.700 | 0.100 | 0.000 | 201 | 0.500 | 2.400 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.400 | 124 | 294 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 8.900 | 0.300 | 0.100 | 16.50 | 1.700 | 16.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 4.000 | 30.4 | 538 | 0.000 |
| C4 | KS-1740-16-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 3.439 | 1.834 | 0.247 | 301 | 1.537 | 52.35 | 0.072 | 0.358 | 0.029 | 55.39 | 23.64 | 22616 | 0.049 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.05 | 13563 | 0.000 |
|  |  | Average | 0.940 | 0.188 | 0.056 | 235 | 0.313 | 16.586 | 0.012 | 0.082 | 0.016 | 2.647 | 19.41 | 17198 | 0.017 |
|  |  | Median | 0.765 | 0.045 | 0.025 | 236 | 0.040 | 11.346 | 0.000 | 0.070 | 0.016 | 0.466 | 19.131 | 16679 | 0.015 |
|  |  | S.D. | 0.955 | 0.361 | 0.071 | 28.85 | 0.488 | 18.353 | 0.019 | 0.080 | 0.010 | 10.198 | 2.101 | 2285 | 0.014 |
|  | QL-1225-36-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 19.44 | 1.943 | 0.239 | 253 | 3.548 | 39.50 | 0.060 | 0.329 | 0.216 | 3.127 | 113 | 26060 | 0.026 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.113 | 58.33 | 16698 | 0.000 |
|  |  | Average | 1.923 | 0.194 | 0.056 | 219 | 0.310 | 7.499 | 0.011 | 0.105 | 0.023 | 0.831 | 83.74 | 21255 | 0.011 |
|  |  | Median | 0.950 | 0.095 | 0.038 | 217 | 0.000 | 0.599 | 0.000 | 0.082 | 0.017 | 0.626 | 84.51 | 20694 | 0.011 |
|  |  | S.D. | 3.645 | 0.359 | 0.071 | 21.02 | 0.749 | 11.805 | 0.016 | 0.090 | 0.038 | 0.568 | 13.34 | 2663 | 0.009 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 19.400 | 1.900 | 0.200 | 301 | 3.500 | 52.40 | 0.100 | 0.400 | 0.200 | 55.40 | 113 | 26060 | 0.000 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 13563 | 0.000 |
|  |  | Average | 1.400 | 0.200 | 0.100 | 227 | 0.300 | 12.00 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 1.700 | 51.60 | 19227 | 0.000 |
|  |  | Median | 0.800 | 0.100 | 0.000 | 226 | 0.000 | 3.700 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.600 | 41.00 | 19233 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 2.700 | 0.400 | 0.100 | 26.30 | 0.600 | 16.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 7.200 | 33.80 | 3199 | 0.000 |
| C5 | QL-1331-3-3 | Count | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  |  | Max | 26.22 | 3.220 | 0.417 | 343 | 4.842 | 53.24 | 0.091 | 0.238 | 0.059 | 4.255 | 29.60 | 25656 | 0.087 |
|  |  | Min | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.34 | 20833 | 0.037 |
|  |  | Average | 6.591 | 0.327 | 0.109 | 287 | 1.084 | 8.926 | 0.017 | 0.068 | 0.016 | 0.639 | 26.70 | 23262 | 0.055 |
|  |  | Median | 4.494 | 0.098 | 0.114 | 289 | 0.430 | 0.853 | 0.000 | 0.051 | 0.010 | 0.508 | 26.43 | 23244 | 0.053 |
|  |  | S.D. | 6.571 | 0.713 | 0.104 | 26.30 | 1.332 | 14.083 | 0.024 | 0.077 | 0.016 | 0.763 | 1.797 | 1427 | 0.013 |
|  | KS-1740-15-1 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 3.949 | 6.368 | 0.242 | 311 | 0.933 | 65.220 | 0.098 | 0.246 | 0.059 | 0.638 | 49.815 | 22164 | 0.058 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.709 | 14873 | 0.000 |
|  |  | Average | 1.588 | 0.294 | 0.082 | 266 | 0.178 | 18.488 | 0.020 | 0.068 | 0.024 | 0.258 | 35.395 | 16881 | 0.007 |
|  |  | Median | 1.665 | 0.008 | 0.075 | 264 | 0.000 | 13.654 | 0.001 | 0.043 | 0.022 | 0.245 | 33.185 | 16550 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 0.925 | 1.152 | 0.081 | 22.28 | 0.301 | 21.085 | 0.031 | 0.072 | 0.017 | 0.202 | 5.457 | 1493 | 0.012 |
|  |  | Count | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  |  | Max | 26.200 | 6.400 | 0.400 | 343 | 4.800 | 65.20 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 4.300 | 49.80 | 25656 | 0.100 |
|  |  | Min | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.30 | 14873 | 0.000 |
|  |  | Average | 4.000 | 0.300 | 0.100 | 276 | 0.600 | 14.00 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.400 | 31.30 | 19904 | 0.000 |
|  |  | Median | 2.100 | 0.100 | 0.100 | 274 | 0.000 | 5.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 29.70 | 20091 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 5.200 | 1.000 | 0.100 | 26.30 | 1.000 | 18.60 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.600 | 6.00 | 3526 | 0.000 |
| C6 | QL-1225-8 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 104 | 2.071 | 0.274 | 482 | 19.050 | 152 | 0.115 | 0.233 | 0.168 | 2.105 | 20.95 | 2135 | 0.067 |
|  |  | Min | 0.425 | 0.000 | 0.000 | 129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 1.128 | 68 | 0.000 |
|  |  | Average | 8.808 | 0.151 | 0.058 | 347 | 1.609 | 23.48 | 0.017 | 0.065 | 0.101 | 0.465 | 4.022 | 853 | 0.006 |
|  |  | Median | 2.282 | 0.002 | 0.010 | 353 | 0.709 | 4.303 | 0.000 | 0.049 | 0.093 | 0.400 | 2.652 | 704 | 0.001 |
|  |  | S.D. | 22.196 | 0.385 | 0.092 | 59.39 | 3.486 | 34.569 | 0.032 | 0.067 | 0.037 | 0.428 | 4.007 | 445 | 0.013 |
|  | QL-1225-3-2 | Count | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Max | 4.969 | 0.743 | 0.432 | 366 | 1.662 | 78.57 | 0.095 | 0.268 | 0.127 | 1.159 | 70.58 | 3503 | 0.165 |
|  |  | Min | 0.698 | 0.000 | 0.000 | 238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.204 | 71 | 0.000 |
|  |  | Average | 2.331 | 0.111 | 0.090 | 302 | 0.180 | 7.382 | 0.025 | 0.094 | 0.049 | 0.438 | 27.47 | 1001 | 0.016 |
|  |  | Median | 2.294 | 0.000 | 0.013 | 301 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.102 | 0.048 | 0.494 | 25.04 | 717 | 0.002 |
|  |  | S.D. | 1.021 | 0.178 | 0.131 | 32.28 | 0.409 | 16.293 | 0.031 | 0.073 | 0.030 | 0.291 | 14.60 | 830 | 0.036 |
|  |  | Count | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Max | 104 | 2.100 | 0.400 | 482 | 19.100 | 152 | 0.100 | 0.300 | 0.200 | 2.100 | 70.60 | 3503 | 0.200 |
|  |  | Min | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 68 | 0.000 |
|  |  | Average | 5.600 | 0.100 | 0.100 | 324 | 0.900 | 15.400 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.500 | 15.700 | 927 | 0.000 |
|  |  | Median | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.500 | 10.400 | 704 | 0.000 |
|  |  | S.D. | 15.900 | 0.300 | 0.100 | 52.50 | 2.600 | 28.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.400 | 15.900 | 665 | 0.000 |

| Ni | Cu | Ga | Ge | As | Se | Rb | Sr | Y | Mo | Ag | Cd | In | Sn | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.225 | 230 | 0.272 | 524 | 0.593 | 0.646 | 0.049 | 0.929 | 0.005 | 0.027 | 116 | 3275 | 0.026 | 3.185 | 129 |
| 0.000 | 12.47 | 0.000 | 5.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.614 | 1529 | 0.001 | 2.163 | 2.197 |
| 0.029 | 68.87 | 0.016 | 175 | 0.217 | 0.215 | 0.017 | 0.146 | 0.001 | 0.008 | 43.63 | 2572 | 0.013 | 2.838 | 34.67 |
| 0.015 | 53.01 | 0.005 | 111 | 0.211 | 0.164 | 0.015 | 0.038 | 0.001 | 0.006 | 31.96 | 2582 | 0.014 | 2.856 | 18.47 |
| 0.043 | 51.57 | 0.049 | 166 | 0.149 | 0.188 | 0.013 | 0.221 | 0.002 | 0.008 | 37.66 | 342 | 0.006 | 0.237 | 34.41 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.135 | 47.047 | 0.408 | 567 | 0.372 | 0.799 | 0.131 | 3.372 | 0.006 | 0.019 | 34.57 | 1721 | 0.326 | 3.806 | 13.661 |
| 0.004 | 0.000 | 0.000 | 45.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.781 | 958 | 0.000 | 2.486 | 0.202 |
| 0.063 | 12.454 | 0.074 | 361 | 0.176 | 0.363 | 0.029 | 0.396 | 0.002 | 0.004 | 16.227 | 1252 | 0.026 | 2.961 | 6.531 |
| 0.056 | 9.708 | 0.042 | 408 | 0.177 | 0.334 | 0.028 | 0.079 | 0.001 | 0.002 | 15.921 | 1251 | 0.017 | 2.931 | 5.962 |
| 0.032 | 12.350 | 0.095 | 168 | 0.094 | 0.222 | 0.026 | 0.766 | 0.002 | 0.005 | 6.451 | 205 | 0.058 | 0.295 | 3.889 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.200 | 230 | 0.400 | 567 | 0.600 | 0.800 | 0.100 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 116 | 3275 | 0.300 | 3.800 | 129 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 958 | 0.000 | 2.200 | 0.200 |
| 0.000 | 40.700 | 0.000 | 268 | 0.200 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 29.90 | 1912 | 0.000 | 2.900 | 20.600 |
| 0.000 | 25.900 | 0.000 | 288 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 16.50 | 1676 | 0.000 | 2.900 | 9.400 |
| 0.000 | 46.800 | 0.100 | 191 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 30.10 | 722 | 0.000 | 0.300 | 28.100 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.698 | 798 | 0.276 | 379 | 3.244 | 0.946 | 0.033 | 0.195 | 0.008 | 0.044 | 37.13 | 1966 | 0.027 | 4.036 | 54.095 |
| 0.000 | 11.1 | 0.001 | 4.38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.127 | 1531 | 0.001 | 2.414 | 0.087 |
| 0.078 | 229 | 0.032 | 108 | 0.299 | 0.372 | 0.007 | 0.032 | 0.002 | 0.007 | 13.93 | 1760 | 0.015 | 2.964 | 9.295 |
| 0.042 | 67.1 | 0.013 | 31.9 | 0.168 | 0.338 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.003 | 11.73 | 1789 | 0.014 | 2.863 | 0.515 |
| 0.136 | 290 | 0.057 | 136 | 0.588 | 0.261 | 0.009 | 0.052 | 0.002 | 0.009 | 10.124 | 114 | 0.007 | 0.388 | 15.999 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.055 | 372 | 0.061 | 313 | 2.163 | 0.779 | 0.048 | 0.463 | 0.005 | 0.024 | 214 | 3610 | 0.027 | 4.268 | 542 |
| 0.000 | 7.15 | 0.000 | 6.104 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.330 | 1764 | 0.007 | 3.048 | 9.155 |
| 0.022 | 111 | 0.013 | 114 | 0.678 | 0.302 | 0.013 | 0.110 | 0.001 | 0.005 | 58.95 | 2817 | 0.016 | 3.593 | 147.8 |
| 0.020 | 69.8 | 0.009 | 90.47 | 0.561 | 0.280 | 0.012 | 0.073 | 0.001 | 0.003 | 35.74 | 2865 | 0.016 | 3.587 | 89.8 |
| 0.020 | 99.2 | 0.015 | 95.50 | 0.503 | 0.207 | 0.012 | 0.130 | 0.001 | 0.006 | 51.67 | 461 | 0.005 | 0.291 | 138.8 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.700 | 798 | 0.300 | 379 | 3.200 | 0.900 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 214 | 3610 | 0.000 | 4.300 | 542 |
| 0.000 | 7.20 | 0.000 | 4.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 1531 | 0.000 | 2.400 | 0.100 |
| 0.000 | 170 | 0.000 | 111 | 0.500 | 0.300 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 36.40 | 2288 | 0.000 | 3.300 | 78.50 |
| 0.000 | 69.80 | 0.000 | 44.7 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.40 | 1872 | 0.000 | 3.300 | 24.00 |
| 0.100 | 223 | 0.000 | 117 | 0.600 | 0.200 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 43.30 | 629 | 0.000 | 0.500 | 120 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.051 | 1321 | 1.377 | 593 | 63.17 | 0.490 | 0.038 | 1.594 | 0.004 | 0.029 | 50.85 | 1603 | 0.046 | 3.780 | 70.98 |
| 0.000 | 829 | 0.166 | 341 | 11.93 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.31 | 1010 | 0.000 | 2.814 | 14.53 |
| 0.011 | 1025 | 0.500 | 433 | 36.07 | 0.186 | 0.006 | 0.098 | 0.001 | 0.012 | 34.47 | 1350 | 0.015 | 3.218 | 47.31 |
| 0.000 | 959 | 0.431 | 401 | 32.57 | 0.194 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 33.75 | 1354 | 0.015 | 3.196 | 45.23 |
| 0.015 | 155 | 0.242 | 69.40 | 13.38 | 0.136 | 0.011 | 0.300 | 0.001 | 0.009 | 7.573 | 118 | 0.009 | 0.264 | 13.97 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.068 | 1156 | 30.15 | 502 | 33.37 | 0.556 | 0.049 | 1.418 | 0.006 | 0.029 | 30.86 | 1501 | 2.242 | 4.486 | 55.86 |
| 0.000 | 258 | 2.065 | 108 | 4.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.013 | 846 | 0.017 | 2.946 | 3.351 |
| 0.018 | 780 | 14.604 | 334 | 18.634 | 0.196 | 0.009 | 0.255 | 0.001 | 0.009 | 18.353 | 1011 | 0.320 | 3.323 | 25.31 |
| 0.009 | 811 | 14.563 | 350 | 17.928 | 0.174 | 0.003 | 0.055 | 0.001 | 0.009 | 18.165 | 952 | 0.136 | 3.213 | 24.80 |
| 0.022 | 206 | 7.439 | 94.77 | 7.337 | 0.136 | 0.013 | 0.417 | 0.002 | 0.009 | 5.552 | 164 | 0.503 | 0.363 | 12.12 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.100 | 1321 | 30.20 | 593 | 63.2 | 0.600 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 50.80 | 1603 | 2.200 | 4.500 | 71.00 |
| 0.000 | 258 | 0.200 | 108 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 846 | 0.000 | 2.800 | 3.400 |
| 0.000 | 902 | 7.600 | 384 | 27.40 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 26.40 | 1180 | 0.200 | 3.300 | 36.30 |
| 0.000 | 910 | 1.700 | 386 | 25.50 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.90 | 1249 | 0.000 | 3.200 | 35.50 |
| 0.000 | 219 | 8.800 | 96.50 | 13.80 | 0.100 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 10.50 | 222 | 0.400 | 0.300 | 17.10 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.096 | 398 | 58.73 | 171 | 0.435 | 0.791 | 0.044 | 0.040 | 0.005 | 0.021 | 27.36 | 1447 | 19.01 | 53.04 | 9.044 |
| 0.000 | 4.176 | 0.172 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.728 | 776 | 0.007 | 3.050 | 0.003 |
| 0.028 | 127 | 13.49 | 47.09 | 0.134 | 0.285 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 5.262 | 927 | 2.808 | 11.32 | 0.882 |
| 0.021 | 99.133 | 9.021 | 25.83 | 0.125 | 0.273 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 3.543 | 891 | 0.573 | 4.699 | 0.531 |
| 0.030 | 126 | 13.880 | 54.075 | 0.082 | 0.212 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 5.594 | 133 | 4.647 | 12.53 | 1.690 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.070 | 483 | 1.960 | 267 | 8.587 | 0.554 | 0.049 | 0.754 | 0.004 | 0.036 | 41.17 | 1775 | 0.104 | 4.187 | 4.786 |
| 0.000 | 5.127 | 0.014 | 0.414 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.889 | 858 | 0.007 | 3.039 | 0.000 |
| 0.021 | 308 | 0.530 | 189 | 1.541 | 0.234 | 0.009 | 0.046 | 0.001 | 0.006 | 23.11 | 1133 | 0.031 | 3.358 | 1.508 |
| 0.014 | 344 | 0.416 | 233 | 0.526 | 0.228 | 0.004 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 23.87 | 1044 | 0.024 | 3.307 | 1.122 |
| 0.021 | 151 | 0.459 | 92 | 2.356 | 0.180 | 0.012 | 0.142 | 0.001 | 0.010 | 10.19 | 216 | 0.024 | 0.269 | 1.315 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.100 | 483 | 58.70 | 267 | 8.600 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 41.20 | 1775 | 19.00 | 53.00 | 9.000 |
| 0.000 | 4.20 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.700 | 776 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
| 0.000 | 217 | 7.000 | 118 | 0.800 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.20 | 1030 | 1.400 | 7.300 | 1.200 |
| 0.000 | 222 | 0.900 | 85.90 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.10 | 987 | 0.000 | 3.500 | 0.600 |
| 0.000 | 165 | 11.70 | 104 | 1.800 | 0.200 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 12.10 | 206 | 3.500 | 9.700 | 1.500 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 0.060 | 152 | 17.25 | 70.10 | 0.324 | 0.968 | 0.035 | 0.403 | 0.030 | 0.024 | 47.84 | 1246 | 0.044 | 5.319 | 1.722 |
| 0.000 | 8.722 | 0.752 | 1.538 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.363 | 1100 | 0.000 | 3.932 | 0.000 |
| 0.014 | 69.49 | 7.110 | 28.89 | 0.137 | 0.530 | 0.007 | 0.084 | 0.003 | 0.007 | 15.68 | 1184 | 0.025 | 4.800 | 0.233 |
| 0.010 | 62.87 | 5.347 | 25.86 | 0.137 | 0.551 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | 0.004 | 14.75 | 1182 | 0.023 | 4.816 | 0.115 |
| 0.016 | 48.20 | 5.599 | 24.08 | 0.083 | 0.281 | 0.012 | 0.108 | 0.006 | 0.008 | 10.68 | 39 | 0.010 | 0.349 | 0.425 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.063 | 109 | 35.74 | 43.71 | 0.455 | 0.858 | 0.058 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 4.516 | 1226 | 2.046 | 44.13 | 0.421 |
| 0.000 | 3.815 | 1.316 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.691 | 922 | 0.022 | 4.470 | 0.000 |
| 0.020 | 63.23 | 16.35 | 17.54 | 0.112 | 0.269 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 1.650 | 1035 | 0.487 | 15.17 | 0.069 |
| 0.013 | 69.28 | 16.61 | 19.71 | 0.079 | 0.218 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 1.175 | 1016 | 0.366 | 14.58 | 0.041 |
| 0.021 | 30.15 | 8.416 | 10.59 | 0.106 | 0.266 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 1.107 | 83 | 0.512 | 9.927 | 0.087 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 0.100 | 152 | 35.70 | 70.10 | 0.500 | 1.000 | 0.100 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 47.800 | 1246 | 2.000 | 44.100 | 1.700 |
| 0.000 | 3.80 | 0.800 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.700 | 922 | 0.000 | 3.900 | 0.000 |
| 0.000 | 66.20 | 12.00 | 22.90 | 0.100 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | 1106 | 0.300 | 10.300 | 0.100 |
| 0.000 | 68.00 | 10.60 | 20.400 | 0.100 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1127 | 0.000 | 5.300 | 0.100 |
| 0.000 | 39.50 | 8.500 | 19.000 | 0.100 | 0.300 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 10.200 | 100 | 0.400 | 8.900 | 0.300 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.027 | 17.99 | 6.261 | 5.337 | 0.550 | 0.958 | 0.097 | 4.134 | 0.005 | 0.034 | 4.665 | 1872 | 0.283 | 22.49 | 2.241 |
| 0.000 | 1.929 | 0.004 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.711 | 1310 | 0.000 | 5.342 | 0.000 |
| 0.005 | 8.369 | 1.882 | 1.580 | 0.235 | 0.449 | 0.009 | 0.208 | 0.001 | 0.006 | 1.929 | 1548 | 0.113 | 8.774 | 0.233 |
| 0.000 | 8.367 | 1.169 | 0.554 | 0.205 | 0.433 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 1.433 | 1518 | 0.091 | 7.589 | 0.069 |
| 0.008 | 4.637 | 1.850 | 1.702 | 0.145 | 0.263 | 0.019 | 0.779 | 0.001 | 0.010 | 1.215 | 136 | 0.089 | 3.747 | 0.490 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.066 | 14.49 | 13.27 | 0.501 | 1.556 | 1.537 | 0.044 | 0.016 | 0.007 | 0.049 | 5.335 | 2288 | 0.122 | 6.018 | 1.352 |
| 0.000 | 1.376 | 0.026 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.626 | 1336 | 0.010 | 4.263 | 0.000 |
| 0.023 | 4.521 | 2.840 | 0.326 | 0.209 | 0.356 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 1.514 | 1760 | 0.047 | 5.059 | 0.068 |
| 0.022 | 2.569 | 0.824 | 0.319 | 0.184 | 0.267 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.182 | 1724 | 0.040 | 5.033 | 0.021 |
| 0.021 | 4.137 | 4.038 | 0.088 | 0.269 | 0.380 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 1.044 | 278 | 0.029 | 0.387 | 0.244 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.100 | 18.00 | 13.30 | 5.300 | 1.600 | 1.500 | 0.100 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 2288 | 0.300 | 22.500 | 2.200 |
| 0.000 | 1.400 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 1310 | 0.000 | 4.300 | 0.000 |
| 0.000 | 6.400 | 2.400 | 1.000 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 1654 | 0.100 | 6.900 | 0.200 |
| 0.000 | 4.500 | 1.000 | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 1581 | 0.100 | 5.600 | 0.000 |
| 0.000 | 4.800 | 3.200 | 1.400 | 0.200 | 0.300 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 242 | 0.100 | 3.200 | 0.400 |

| Te | Ba | W | Au | Tl | Bi | Pb | Th | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.104 | 0.678 | 0.020 | 0.017 | 0.758 | 0.006 | 118 | 0.004 | 0.010 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 3.379 | 0.000 | 0.000 |
| 0.023 | 0.089 | 0.004 | 0.003 | 0.199 | 0.002 | 34.40 | 0.001 | 0.001 |
| 0.022 | 0.033 | 0.004 | 0.002 | 0.102 | 0.001 | 25.51 | 0.001 | 0.000 |
| 0.025 | 0.148 | 0.005 | 0.004 | 0.223 | 0.002 | 28.49 | 0.001 | 0.002 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.244 | 1.475 | 0.229 | 0.019 | 0.665 | 0.007 | 24.22 | 0.008 | 0.004 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.638 | 0.000 | 0.000 |
| 0.161 | 0.182 | 0.012 | 0.004 | 0.359 | 0.002 | 12.81 | 0.001 | 0.001 |
| 0.000 | 0.041 | 0.002 | 0.000 | 0.390 | 0.001 | 10.31 | 0.001 | 0.000 |
| 0.772 | 0.346 | 0.041 | 0.005 | 0.214 | 0.002 | 7.355 | 0.002 | 0.001 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4.200 | 1.500 | 0.200 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 118 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 23.60 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 16.30 | 0.000 | 0.000 |
| 0.500 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 23.30 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.110 | 0.127 | 0.009 | 0.011 | 0.048 | 0.006 | 11.77 | 0.013 | 0.014 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.131 | 0.000 | 0.000 |
| 0.022 | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 2.900 | 0.002 | 0.002 |
| 0.019 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 1.027 | 0.001 | 0.001 |
| 0.025 | 0.027 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.002 | 3.424 | 0.003 | 0.004 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.110 | 0.233 | 0.019 | 0.010 | 1.113 | 0.033 | 301 | 0.016 | 0.005 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 19.29 | 0.000 | 0.000 |
| 0.034 | 0.060 | 0.003 | 0.001 | 0.299 | 0.003 | 119 | 0.002 | 0.001 |
| 0.024 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 0.002 | 107 | 0.000 | 0.001 |
| 0.036 | 0.065 | 0.004 | 0.002 | 0.314 | 0.006 | 76.47 | 0.003 | 0.001 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | 301 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 60.70 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.50 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 79.20 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.187 | 0.746 | 0.076 | 0.015 | 0.257 | 0.007 | 32.88 | 0.008 | 0.004 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 6.228 | 0.000 | 0.000 |
| 0.031 | 0.041 | 0.006 | 0.004 | 0.168 | 0.002 | 18.25 | 0.001 | 0.001 |
| 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.001 | 0.156 | 0.001 | 17.61 | 0.000 | 0.000 |
| 0.049 | 0.136 | 0.014 | 0.005 | 0.043 | 0.002 | 6.426 | 0.002 | 0.001 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.178 | 0.684 | 0.014 | 0.008 | 0.080 | 0.008 | 12.19 | 0.005 | 0.004 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.806 | 0.000 | 0.000 |
| 0.030 | 0.124 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 5.619 | 0.001 | 0.001 |
| 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 5.886 | 0.000 | 0.000 |
| 0.046 | 0.196 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 3.387 | 0.002 | 0.001 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.200 | 0.700 | 0.100 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 32.90 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 11.90 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 10.90 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.186 | 0.033 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 4.134 | 0.007 | 0.005 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 |
| 0.057 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.743 | 0.001 | 0.001 |
| 0.055 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.231 | 0.000 | 0.000 |
| 0.050 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1.008 | 0.002 | 0.002 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.228 | 0.307 | 0.017 | 0.017 | 0.115 | 0.017 | 11.56 | 0.007 | 0.007 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
| 0.052 | 0.022 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.004 | 2.471 | 0.001 | 0.002 |
| 0.010 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 1.136 | 0.000 | 0.001 |
| 0.072 | 0.060 | 0.005 | 0.004 | 0.031 | 0.004 | 3.012 | 0.002 | 0.002 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.200 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 11.60 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 0.153 | 0.215 | 0.026 | 0.015 | 0.019 | 0.011 | 8.786 | 0.010 | 0.018 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 |
| 0.031 | 0.035 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.776 | 0.002 | 0.002 |
| 0.000 | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.175 | 0.000 | 0.001 |
| 0.050 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1.781 | 0.003 | 0.004 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.205 | 0.048 | 0.018 | 0.019 | 0.012 | 0.010 | 3.919 | 0.005 | 0.007 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 |
| 0.053 | 0.015 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.385 | 0.002 | 0.001 |
| 0.018 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.071 | 0.000 | 0.001 |
| 0.064 | 0.016 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.824 | 0.002 | 0.002 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.106 | 0.599 | 0.013 | 0.022 | 0.009 | 0.016 | 2.074 | 0.005 | 0.029 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | 0.000 | 0.000 |
| 0.029 | 0.036 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.436 | 0.001 | 0.002 |
| 0.016 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.309 | 0.000 | 0.001 |
| 0.034 | 0.112 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.423 | 0.002 | 0.005 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.207 | 0.022 | 0.016 | 0.029 | 0.015 | 0.015 | 8.091 | 0.093 | 0.008 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.428 | 0.005 | 0.002 |
| 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.141 | 0.000 | 0.001 |
| 0.059 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 1.450 | 0.017 | 0.002 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0.200 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.100 | 0.100 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | 0.000 |

Supplementary Table 3 Correlation matrix of Mn, Fe, Cu, Ga, Ge, As, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Pb and Zn contents (ppm) in sphalerite of different colors in the Huize deposit.

| C1 sphalerite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Cu | Ga | Ge | As | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Pb | Zn |
| Mn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0.897724 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | -0.49833 | -0.46068 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga | 0.064476 | 0.224727 | -0.15803 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge | 0.12298 | 0.289193 | -0.10497 | 0.021012 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | -0.22835 | -0.04974 | 0.334955 | -0.20141 | 0.294783 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | -0.42989 | -0.37101 | 0.505508 | -0.21081 | 0.301773 | 0.478192 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cd | -0.58441 | -0.63206 | 0.57855 | -0.3372 | -0.52512 | 0.241418 | 0.396471 | 1 |  |  |  |  |  |
| In | -0.07579 | 0.044709 | -0.02997 | 0.582968 | -0.07786 | -0.00093 | -0.09587 | -0.10903 | 1 |  |  |  |  |
| Sn | 0.085286 | 0.186377 | -0.21785 | 0.364639 | 0.232847 | 0.049858 | 0.043415 | -0.24749 | 0.416978 | 1 |  |  |  |
| Sb | -0.45479 | -0.36553 | 0.542301 | -0.19424 | 0.157175 | 0.666319 | 0.651403 | 0.537237 | -0.0616 | 0.00272 | 1 |  |  |
| Pb | -0.46626 | -0.3384 | 0.53152 | -0.16173 | 0.239582 | 0.691801 | 0.628679 | 0.508822 | -0.05097 | 0.024052 | 0.968515 | 1 |  |
| Zn | -0.58985 | -0.69106 | 0.426052 | -0.29042 | -0.45094 | 0.104628 | 0.313921 | 0.766552 | -0.12584 | -0.1007 | 0.290025 | 0.249389 | 1 |
| C2 sphalerite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn | Fe | Cu | Ga | Ge | As | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Pb | Zn |
| Mn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0.205206 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | -0.30577 | -0.3281 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga | -0.05284 | 0.020996 | 0.124671 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge | -0.48093 | -0.07126 | 0.820081 | 0.042573 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | -0.3378 | 0.031953 | 0.260199 | 0.22883 | 0.399774 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | -0.47654 | 0.140094 | 0.120611 | 0.009793 | 0.484831 | 0.646573 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cd | -0.2669 | 0.239864 | -0.21637 | -0.10808 | 0.069908 | 0.443064 | 0.604427 | 1 |  |  |  |  |  |
| In | -0.1584 | -0.21581 | 0.069042 | 0.038545 | 0.131175 | 0.090261 | 0.116198 | 0.017125 | 1 |  |  |  |  |
| Sn | -0.36049 | -0.10003 | 0.114391 | -0.24939 | 0.333312 | 0.260362 | 0.419811 | 0.583966 | 0.154036 | 1 |  |  |  |
| Sb | -0.31866 | 0.143266 | 0.096777 | -0.00463 | 0.362962 | 0.710805 | 0.887439 | 0.703697 | 0.083774 | 0.391121 | 1 |  |  |
| Pb | -0.20409 | 0.040098 | -0.0223 | -0.05352 | 0.239102 | 0.617908 | 0.800899 | 0.78232 | 0.117802 | 0.461247 | 0.938166 | 1 |  |
| Zn | 0.027365 | -0.61623 | 0.389496 | -0.03283 | 0.119291 | -0.02634 | -0.20131 | -0.414 | 0.113611 | 0.030257 | -0.275 | -0.24447 | 1 |
| C3 sphalerite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn | Fe | Cu | Ga | Ge | As | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Pb | Zn |
| Mn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | -0.87209 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0.244364 | -0.44757 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga | -0.71509 | 0.742805 | -0.35953 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge | 0.184355 | -0.41543 | 0.99029 | -0.32594 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0.503882 | -0.49394 | 0.554768 | -0.51965 | 0.457994 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | 0.5208 | -0.61582 | 0.623999 | -0.61489 | 0.59069 | 0.643963 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0.867235 | -0.69689 | 0.066661 | -0.77627 | -0.0099 | 0.580619 | 0.5045 | 1 |  |  |  |  |  |
| In | -0.1966 | 0.131735 | -0.19805 | 0.640644 | -0.18696 | -0.2926 | -0.28261 | -0.42906 | 1 |  |  |  |  |
| Sn | -0.08927 | 0.049196 | -0.25207 | 0.292284 | -0.24362 | -0.1445 | -0.12299 | -0.0963 | 0.486971 | 1 |  |  |  |
| Sb | 0.469884 | -0.45718 | 0.493646 | -0.64651 | 0.40257 | 0.930296 | 0.65035 | 0.626406 | -0.44984 | -0.21563 | 1 |  |  |
| Pb | 0.549022 | -0.5858 | 0.471635 | -0.68227 | 0.418759 | 0.717427 | 0.840597 | 0.638562 | -0.32436 | -0.11919 | 0.73727 | 1 |  |
| Zn | 0.293838 | -0.21289 | 0.017185 | -0.18221 | -0.00157 | 0.129198 | 0.010428 | 0.271956 | 0.038661 | 0.03726 | 0.160945 | 0.145979 | 1 |
| C4 sphalerite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn | Fe | Cu | Ga | Ge | As | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Pb | Zn |
| Mn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0.778698 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0.410644 | 0.087244 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga | -0.5476 | -0.53505 | 0.035894 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge | 0.560828 | 0.23293 | 0.944504 | -0.17478 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0.377674 | 0.249554 | 0.236066 | -0.2168 | 0.287769 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | 0.702051 | 0.408003 | 0.574439 | -0.39559 | 0.741231 | 0.455935 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0.672719 | 0.81179 | -0.18884 | -0.44136 | -0.07117 | 0.191427 | 0.208566 | 1 |  |  |  |  |  |
| In | -0.40337 | -0.53791 | -0.17129 | 0.471351 | -0.28159 | -0.15316 | -0.27418 | -0.37195 | 1 |  |  |  |  |
| Sn | -0.41781 | -0.47374 | -0.06705 | 0.645101 | -0.23304 | -0.16172 | -0.34151 | -0.40415 | 0.665928 | 1 |  |  |  |
| Sb | 0.132956 | 0.072046 | 0.220067 | -0.17399 | 0.236017 | 0.479594 | 0.246785 | 0.099538 | -0.0696 | -0.16642 | 1 |  |  |
| Pb | 0.369571 | 0.319169 | 0.269872 | -0.15456 | 0.316698 | 0.835074 | 0.446865 | 0.211754 | -0.15527 | -0.16896 | 0.465037 | 1 |  |
| Zn | -0.38373 | -0.4984 | -0.10034 | 0.328594 | -0.20523 | -0.12746 | -0.25986 | -0.24537 | 0.050528 | 0.114581 | 0.002274 | -0.20979 | 1 |
| C5 sphalerite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn | Fe | Cu | Ga | Ge | As | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Pb | Zn |
| Mn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | -0.53275 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | -0.29447 | -0.14386 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga | 0.176152 | -0.66268 | 0.638195 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge | -0.4009 | 0.092277 | 0.931024 | 0.39847 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | -0.09835 | 0.094365 | 0.093714 | 0.079149 | 0.117642 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | -0.53 | 0.658851 | 0.097906 | -0.37922 | 0.202847 | 0.054199 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cd | -0.58944 | 0.791843 | -0.04072 | -0.62076 | 0.162204 | 0.005901 | 0.652975 | 1 |  |  |  |  |  |
| In | 0.210043 | -0.54985 | 0.085555 | 0.432929 | -0.20342 | -0.21141 | -0.37062 | -0.33717 | 1 |  |  |  |  |
| Sn | 0.368541 | -0.60317 | 0.161848 | 0.483389 | -0.17474 | -0.18621 | -0.39959 | -0.49107 | 0.819244 | 1 |  |  |  |
| Sb | -0.27031 | 0.250933 | -0.00217 | -0.15039 | 0.013675 | 0.011152 | 0.336226 | 0.261508 | -0.10163 | -0.08219 | 1 |  |  |
| Pb | -0.1648 | 0.171626 | -0.14276 | -0.12276 | -0.1479 | -0.08919 | 0.276853 | 0.125965 | -0.07442 | -0.07928 | 0.631409 | 1 |  |
| Zn | 0.489624 | -0.68492 | 0.036459 | 0.434213 | -0.12851 | -0.00794 | -0.46938 | -0.60914 | 0.3198 | 0.432464 | -0.00709 | -0.13296 | 1 |
| C6 sphalerite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn | Fe | Cu | Ga | Ge | As | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Pb | Zn |
| Mn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | -0.1684 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | -0.25442 | -0.24073 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga | 0.237581 | -0.34156 | 0.661804 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge | -0.37746 | -0.11846 | 0.596744 | 0.162674 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0.025702 | -0.14303 | 0.039039 | -0.03372 | 0.006737 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | -0.1042 | -0.13365 | 0.259207 | 0.12175 | -0.15441 | 0.33684 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0.524097 | -0.42763 | 0.159088 | 0.653213 | -0.19054 | -0.11034 | 0.074187 | 1 |  |  |  |  |  |
| In | -0.24622 | -0.19971 | 0.577828 | 0.257582 | 0.323618 | 0.166724 | 0.05952 | -0.13948 | 1 |  |  |  |  |
| Sn | -0.4554 | 0.094158 | 0.503619 | -0.13556 | 0.141195 | 0.014167 | 0.326409 | -0.41154 | 0.567432 | 1 |  |  |  |
| Sb | -0.15254 | -0.12936 | 0.062258 | -0.06009 | 0.132518 | 0.50424 | 0.25083 | -0.14248 | 0.030777 | 0.008334 | 1 |  |  |
| Pb | 0.006242 | -0.11533 | 0.01044 | -0.01513 | 0.039145 | 0.803947 | 0.44872 | -0.0816 | 0.028629 | -0.04963 | 0.492397 | 1 |  |
| Zn | 0.007702 | 0.150468 | -0.12012 | -0.1114 | -0.02675 | -0.05832 | 0.114314 | -0.09567 | -0.17343 | -0.12058 | 0.055453 | 0.054206 | 1 |

Supplementary Table 4 Published Ge in-situ laser ablation (LA) inductively coupled plasma (ICP) mass spectroscopy (MS) contents in sphalerite from Pb–Zn deposits in the SYG area.

| Deposit | Pb+Zn grade | Ge content (average) (in ppm) | References |
| --- | --- | --- | --- |
| Huize | 25%–35% | 0.5–533 (33) | Tao et al. 2019 |
|  |  | 0.8–349 (102) | Wu et al. 2019 |
|  |  | 2.7–354 | Ye et al. 2011 |
|  |  | 0.4–329 (141) | Ji 2019 |
|  |  | 0.1–325 | Oyebamiji et al. 2020 |
|  |  | 6-930 (309) | Liu et al. 2022 |
| Daliangzi | 11.45% | 26–107 (72) | Tao et al. 2019 |
|  |  | 0.7–225 | Wu et al. 2019 |
|  |  | 0.1–328 (67) | Yuan et al. 2018 |
|  |  | 42–90 | Yuan et al. 2014 |
| Tianbaoshan | 9.04%–12.6% | 0.6–342 (20) | Tao et al. 2019 |
|  |  | 0.5–206 (30) | Ye et al. 2019 |
| Fule | 15%–20% | 3.8–650 (169) | Tao et al. 2019 |
|  |  | 0.3–941 | Ren et al. 2019 |
| Maoping | 15%–35% | 8.1–70.8 | Qiu et al. 2013 |
|  |  | 0–514 | Niu et al. 2023 |
| Jinshachang | 9.10% | 1.2–280 | Wu et al. 2019 |
| Maliping | 13.36% | 0.4–231 (26) | Hu et al. 2019 |
| Lehong | 1.4%–46.37% | 0.4–536 | Wei et al. 2019 |
| Maozu | 11.40% | 0.3–342 | Li et al. 2020 |

Supplementary Table 5 Formation temperature and sulfur fugacity of different sphalerite colors calculated based on element compositions.

|  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe/Zn-Temperature (℃) | 243–378 | 278–309 | 227–244 | 243–255 | 242–253 | 227–230 |
| log10fS2 | -7.5 – -5.6 | -8.1 – -6.9 | -8.5 – -6.4 | -9.1 – -8.7 | -9.4 – -9.1 | -8.9 – -6.4 |

Fe/Zn-geothermometer from Keith et al. 2014; log10fS2 formula from Frenzel et al. 2021